| Doküman Kodu | TŞ.163 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1. KONU VE KAPSAM	2

2. TANIMLAR	2

# 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, Isı Büzüşmeli Fermuarlı Kablo Tamir Yaması teknik özelliklerini kapsamaktadır.

# 2. TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | DEĞER |
| --- | --- | --- |
| ÇEKME DAYANIMI |  | ISO 37 | 17MPA |
| AZAMİ UZAMA |  | ISO 37 | 350 % MİN. |
| YOĞUNLUK |  | ISO 1183 METOD A | 1-1,2 G/CM3 |
| SERTLİK |  | ISO 868 | 50-70D |
| HIZLANDIRILMIŞ YAŞLANMA | 150^C +- 2^C DE 7GÜN | ISO 188 |  |
|  | ÇEKME MUKAVEMETİ | ISO 37 | 14MPA MİN. |
|  | AZAMİ GENLEŞME | ISO 37 | 300% MİN. |
| TERMAL DAYANIM |  | IEC60216 | 120^C |
| DÜŞÜK SICAKLIK ESNEKLİĞİ | EKSİ 30^C +- 3^C DE 4SAAT | ASTM D2671 PROSEDÜR C | KIRILMA YOK |
| ELEKTRİK MUKAVAMET |  | IEC 60243 | 1MM 180KV/CM MİN. 3,5MM 120KV/CM MİN. |
| HACİM DİRENCİ |  | IEC 60243 | 1X10^12 OHMCM MİN. |
| DİELEKTRİK SABİTLİK |  | IEC 60250 | 5MAX. |
| SU EMİŞİ | 23^C +- 2^C DE 14 GÜN | ISO 62 METOD1 | 0,5% MAX. |
| AKIŞKANLARA KARŞI MUKAVAMET | TRAFO YAĞI İÇİNDE 23^C +- 2^C DE 7 GÜN(VDE 0370) | ISO 1817 |  |
|  | ÇEKME MUKAVEMETİ | ISO 37 | 14MPA MİN. |
|  | AZAMİ GENLEŞME | ISO 37 | 300% MİN. |
| MANTARLAŞMA |  | ASTM G21 | 1 SINIRI |

- Bir yamanın boyu 75 cm olacak.

- Bir kutuda 3 adet olacak sekilde paketlenecek. Her Paket üzerine ürün ile ilgili etiket bilgileri yer alacak. Etiket üzerine 6700007 barkodu basılacak.

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.